Supplementary data

Annex 1

Normalized WVP and reference values

| Film thickness, (µm) | Reference value, (unit) | Calc. WVP, (g x mm/m2 x d x atm) | Reference |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 ± 4 | 0.198 ± 0.003, (g mm/h m2 kPa) | 481.496 ± 7.295 | Carvalho et. al., (2018) |
|  | 1.7 x 10-8, (g mm/h cm2 Pa) | 413.406 | Sobral et al., (2001) |
| 43 ± 9 | 2.9 x 10-8 | 705.222 |  |
|  | 3.8 x 10-8 | 924.084 |  |
| 21.0 ± 0.6 | 0.000222 ± 0.00002, (g mm/h m2 kPa) | 0.5399 ± 0.0486 | Cao et. al., (2009) |
| 23.2 ± 0.7 | 0.001345 ± 0.00006 | 3.2708 ± 0.1459 |  |
| 23.7 ± 0.4 | 0.000280 ± 0.00002 | 0.6810 ± 0.0486 |  |
| 22.4 ± 0.7 | 0.002314 ± 0.00002 | 5.6272 ± 0.0486 |  |
| 23.0 ± 0.8 | 0.001925 ± 0.00002 | 4.6812 ± 0.0486 |  |
| 22.5 ± 0.5 | 0.001904 ± 0.00003 | 4.6301 ± 0.0730 |  |
| 23.2 ± 0.7 | 0.001242 ± 0.00001 | 3.0203 ± 0.0243 |  |
| 21.5 ± 0.5 | 0.001003 ± 0.00002 | 2.4391 ± 0.0486 |  |
| 23.4 ± 0.5 | 0.001252 ± 0.00002 | 3.0446 ± 0.0486 |  |
| 56.53 ± 7.43 | 108.5 ± 5.25, (g mm/d m2 kPa) | 10993.77 ± 531.96 | Nur Hanani et al., (2012) |
| 43.04 ± 9.50 | 77 ± 5.25 | 7802.03 ± 531.96 |  |
| 40.82 ± 5.36 | 63 ± 1.05 | 6383.48 ± 106.39 |  |
| 50.33 ± 3.79 | 89.05 ± 1.05 | 9022.99 ± 106.39 |  |
| 46.87 ± 4.15 | 98.46 ± 6.15 | 9976.46 ± 623.15 |  |
| 55.00 ± 4.06 | 69.23 ± 3.69 | 7014.73 ± 373.89 |  |
| 20.7 ± 3.2 | 40.10 ± 1.36, (g mm/d m2 kPa) | 4063.13 ± 137.80 | Nur Hanani et al., (2013) |
| 23.3 ± 2.2 | 42.96 ± 0.15 | 4352.92 ± 15.20 |  |
| 21.1 ± 6.6 | 39.05 ± 0.45 | 3956.74 ± 45.60 |  |
| 23 .4 ± 2.5 | 48.06 ± 1.21 | 4869.68 ± 122.60 |  |
| 57 ± 6 | 330 ± 30, (g/m2 day)* | 37.6 ± 3.42 | Clarke et al., (2016) |
| N/A | 3.02 ± 0.14 x 10-9, (g m/m2 Pa s) | 26438.53 ± 1225.63 | Kannani & Rhim, (2014) |
|  | 111.4 ± 12.8, (g mil/m2 d) | 2.83 ± 0.33 | Ciannamea et al., (2018) |
| 125 ± 25 | 579.5 ± 46.5 | 14.72 ± 1.18 |  |
|  | 3061 ± 19 | 77.75 ± 0.48 |  |
|  | 7719 ± 35 | 196.06 ± 0.89 |  |
| 62 ± 10 | 0.78 ± 0.08 x 10-10, (g/m Pa s) | 682.85 ± 70.04 | Wang et al., (2015) |
| 58 ± 4 | 2.5 x 1013, (kg m/m2 Pa s) | 2188.62 | Martucci & Ruseckaite, (2010) |
| N/A | 1.63 ± 0.30, (g m/m2 d atm) | 1630 ± 300 | Yi et al., (2006) |
| 72 ± 2 98 ± 2 | 12.92 ± 1.36, (g mm /m2 d kPa) 15.90 ± 2.58 | 1310 ± 133 1610 ± 261 | Thomazine et al., (2005) |
| 50 | 2, (g mm /m2 h kPa) | 4860 | Avena-Bustillos, (2006) |

* 330*57 to get to μm and 100/50 to correct for RH, then /1000 to get mm

Annex 2

Normalized OP and reference values

| Film thickness, (µm) | Reference value (unit) | Calc. OP, (cm3 x μm /m2 x d kPa) | Reference |
| --- | --- | --- | --- |
| 56.53 ± 7.43 | 2461.54 ± 184.62, (cm3 μm/ m2 d kPa) | 2461.54 ± 184.62 | Nur Hanani et al., (2012) |
| 43.04 ± 9.50 | 430.77 | 430.77 |  |
| 40.82 ± 5.36 | 1230.77 | 1230.77 |  |
| 50.33 ± 3.79 | 1107.69 | 1107.69 |  |
| 46.87 ± 4.15 | 3923.07 ± 115.38 | 3923.07 ± 115.38 |  |
| 55.00 ± 4.06 | 2400 ± 161.54 | 2400 ± 161.54 |  |
| 20.7 ± 3.2 | 19.46 ± 0.41, (cm3 μm/m2 d kPa) | 19.46 ± 0.41 | Nur Hanani et al., (2013) |
| 23.3 ± 2.2 | 56.04 ± 0.81 | 56.04 ± 0.81 |  |
| 21.1 ± 6.6 | 90.15 ± 6.5 | 90.15 ± 6.5 |  |
| 23 .4 ± 2.5 | 136.78 ± 9.75 | 136.78 ± 9.75 |  |
| 57 ± 6 | 73 cc/m2 d | 41.07 | Clarke et al., (2016) |
|  | 6.1 ± 1.0 cm3, (µm/m2 d kPa) | 6.1 ± 1.0 | Ciannamea et al., (2018) |
| 125 ± 25 μm | 20.2 ± 3.2 | 20.2 ± 3.2 |  |
|  | 104.3 ± 7.6 | 104.3 ± 7.6 |  |
|  | 1908 ± 372 | 1908 ± 372 |  |
| N/A | 6.94 ± 1.33, (cm3 m/m2 d atm) | 68492.5 ± 13126.1 | Yi et al., (2006) |